Materiał powlekany Tuprint Frontlit oraz Frontlit z czarnym tyłem (black back) do zadruku

Zastosowanie: druk tuszami, solwentowymi, sitodrukiem i UV

| Cecha | Metoda Badawcza | Jednostka | Wynik |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tuprint Frontlit 450g white back / black back | Tuprint Frontlit 510g |
| Waga całkowita | DIN ENE ISO 2286-2 | g/mkw | 450 | 510 |
| Włókno bazowe | DIN EN ISO 2060 | Den | 1000x1000 | 1000x1000 |
| Splot | DIN EN ISO 1049-2 | na cal | 18x18 | 18x18 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | DIN 53354 | N/5 cm | 1764x1686 | 1764x1686 |
| Wytrzymałość na rozerwanie | DIN 53363 | N | 1764x1686 | 205,8x176 |
| Zgrzewalność | DIN 53357 | N/5 cm | 58,2 | 58,2 |
| Zakres temperatury | DIN 53361 | °C | -30~+70 | -30~+70 |
| Szerokość maksymalna | DIN EN ISO 2286-1 | m | 5 | 5 |
| Niepalność | EN ISO 6940/6941 |  | Niezapalny (opcja) | Niezapalny (opcja) |

ZALETY:

- Wysoka intensywność grafiki przy zadruku tuszami solwentowymi

- Odporne na promieniowanie UV i pleśń

- Zgrzewalne za pomocą gorącego powietrza i wysokiej częstotliwości

- Znakomita odporność na warunki atmosferyczne